Anleitung Gel Coat

Der Untergrund der zu bearbeiten Stelle muss sauber und trocken sein.

Um eine perfekte Haftung zu gewährleisten sollte der Untergrund rund um die Stelle angerauht werden ( sehr sehr feines Schmiergelpapier)

Es sollte in einem Arbeitsgang nur ca. 1mm Gelcoat aufgetragen werden. Danach warten bis dieser getrocknet ist. Danach mit dem nächsten 1mm weitermachen usw.

Wenn der Gel Coat über die normale Oberfläche herausrakt, muss dieser nach dem Trocknen auf das passende Niveau geschlliffen werden.

Dosierung

Für die verwendete Menge Gel Coat sollten etwa 5% Härter und 2% Paraffin zugemischt werden.